一、项目名称

耐候PVC复合塑料模板研制与施工技术开发应用

二、申报奖种

2017年度高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）科技进步奖

三、项目简介

1  任务来源

横向委托。

2  技术原理及性能指标

（1）技术原理

项目组研制的耐候PVC复合塑料模板是以PVC-1000为基本原料，配以其它15种添加剂，通过混合、挤出、模压、冷却、定形工艺加工而成。

（2）性能指标

①材料层次：项目组进行了PVC复合塑料模板基本力学性能试验研究、低温试验研究、恒温加载试验研究、恒载加温试验研究，得到PVC复合塑料模板的本构关系曲线；PVC复合塑料模板的抗弯强度平均23.91MPa，能够满足要求；PVC复合塑料模板的抗弯弹性模量平均1800 MPa，能够满足要求；平均线膨胀膨胀系数为2.4×10-5/℃，与混凝土较为接近，且二者具备良好的协调变形能力；PVC复合塑料模板在-5℃低温条件下的弯曲、拉伸、冲击试验性能良好，满足《建筑模板用木塑复合板》（GB/T29500-2013）中I类建筑模板的性能要求；常温下施工荷载作用时PVC复合塑料模板无残余变形；PVC复合塑料模板工作的安全温度通过热力耦合试验可以确定为65℃。

②构件层次：项目组分别针对墙、柱、梁、板构件开发了配套的散拼散装体系、剪力墙条带角钢封边PVC复合塑料模板体系、铝合金框加劲PVC复合塑料模板体系、与规格化支撑配套使用的PVC复合塑料模板体系并对各体系进行了Ansys有限元模型分析和现场试验研究。有限元模型分析表明：当荷载达到峰值时，上述体系各部件的应力均处于低应力弹性工作状态，且未发生过大变形；试验研究表明：在有限元模型分析得到的主次龙骨最佳支撑间距情况下，上述模板体系施工过程中处于弹性工作状态，挠度和应力均未超出限值。

③结构层次：项目组在山东省日照市某框架-剪力墙项目对塑料模板进行了整楼应用，得到了良好的应用效果：混凝土成型质量高、拆模方便、模板循环利用次数高。

3  技术的创造性与先进性

（1）项目组研发了耐候PVC复合塑料模板并申报了国家专利，它是以废旧PVC为主要原材料，循环利用次数高，损坏后能够全部回收重新加工利用，符合国家环保理念，有利于我国建筑施工行业加快节能转变；

（2）项目组对PVC复合塑料模板进行了力学性能试验研究开发了与PVC复合塑料模板配套的施工体系；

（3）项目组研究并总结了PVC复合塑料模板设计和施工过程中的一系列关键问题，编制了山东省地方标准《PVC复合塑料模板技术规程》（DB37/T5050-2015）。

四、应用情况、经济和社会效益

1 应用情况

应用状态：产业化应用。

2 社会经济效益

①PVC生产方法较多且技术比较成熟，对石油的依赖程度较低，价格便宜，另外，国内有多家氯碱企业，可以保证原料氯气的供应；

②模板废料可以全部回收，废料既可作为模板原材料重新加工利用，又可作为其它产品的原料，如"面盆"；

③PVC 复合塑料模板的摊销费用约为胶合板模板的30%～50%，我国年房屋建筑施工面积近百亿平方米。按施工面积与模板面积之比为5:1算，要使用近20亿平方米建筑模板，用 PVC 复合塑料模板全部取代，则可节省上千亿元人民币。

五、曾获科技奖励情况

荣获山东省教育厅2016年度山东省高等学校科学技术奖三等奖。

六、主要知识产权目录

专利：

| 序号 | 知识产权名称 | 知识产权类别 | 发明人 | 知识产权人 | 知识产权号 | 取得日期 | 国（区）别 | 发明专利状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC建筑塑料模板及制备方法 | 发明专利权 | 宋瑞文，赵业国，白伟波，马丽霞 | 山东锦华建设集团有限公司 | ZL20141 0000660.X | 2016.3.23 | 1.中国 | 有权 |
| 2 | 一种拼缝可调模板结构 | 实用新型专利权 | 宋瑞文，马文涛，张红，孔庆翔 | 山东锦华建设集团有限公司 | ZL201320887991.0 | 2014.6.11 | 1.中国 | 有权 |
| 3 | 支撑顶托 | 实用新型专利权 | 刘延春，刘将，解立波，刘星伟 | 山东锦华建设集团有限公司 | ZL 201320884278.0 | 2014.6.11 | 1.中国 | 有权 |
| 4 | 一种建筑模板支撑小龙骨 | 实用新型专利权 | 刘延春，解立波，刘将，刘运生 | 山东锦华建设集团有限公司 | ZL201320885442.X | 2014.6.11 | 1.中国 | 有权 |
| 5 | 一种建筑模板支撑主龙骨 | 实用新型专利权 | 刘将，尚福鲁，滕翠翠，张红梅 | 山东锦华建设集团有限公司 | ZL201320884156.1 | 2014.6.11 | 1.中国 | 有权 |
| 6 | 复合塑料模板角端损伤修复装置 | 实用新型专利权 | 宋瑞文，肖宏文，魏华，张涛 | 山东锦华建设集团有限公司 | ZL20142 0000909.2 | 2014.6.11 | 1.中国 | 有权 |
| 7 | 一种模板龙骨 | 实用新型专利权 | 刘运生，解立波，滕翠翠，贾世波 | 山东金城建设有限公司 | ZL20132 0888212.9 | 2014.8.20 | 1.中国 | 有权 |
| 8 | 一种模块化装配式钢框龙骨模板结构 | 实用新型专利权 | 解立波，刘星伟，贾世波，张红梅 | 山东金城建设有限公司 | ZL20132 0887954.X | 2014.8.20 | 1.中国 | 有权 |
| 9 | 一种免拆保温模板 | 实用新型专利权 | 刘将，刘运生，尚福鲁，滕翠翠 | 山东金城建设有限公司 | ZL 201320885605.4 | 2014.8.20 | 1.中国 | 有权 |
| 10 | 一种扣装式龙骨 | 实用新型专利权 | 苗吉军，刘将，刘延春，赵玉亮 | 山东金城建设有限公司 | ZL2012 20059961.6 | 2012.11.21 | 1.中国 | 有权 |

七、主要论文论著目录

论文专著：

| 序号 | 论文专著名称 | 发表刊物（出版社） | 发表（出版）时间 | 作者（按刊物发表顺序） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC复合塑料模板技术规程 | 青岛出版社 | 2016.4.1 | 苗吉军等 |
| 2 | 铝合金框加劲PVC复合塑料模板水平构件支撑体系试验研究 | 施工技术 | 2016.3.10 | 刘延春，杨厚明，苗吉军，宋瑞文 |
| 3 | 数字化钢性模板支撑组合结构施工技术试验研究 | 施工技术 | 2016.3.10 | 刘延春，刘运生，苗吉军，柏庆君 |
| 4 | 新型数字化钢支撑体系试验研究及有限元分析 | 施工技术 | 2016.3.10 | 宋瑞文，柏庆君，苗吉军，刘运生 |
| 5 | 不同模板对混凝土强度和碳化深度影响的试验研究 | 工业建筑（增刊） | 2015.9.20 | 宋瑞文，尚福鲁，苗吉军，刘将，刘延春 |
| 6 | 条带角钢加固PVC结皮发泡复合塑料模板施工技术试验研究及有限元分析 | 工业建筑（增刊） | 2015.9.20 | 宋瑞文，王光云，苗吉军，刘延春 |

八、主要完成人情况表（姓名、排名、技术职称、工作单位、对本项目技术创造性贡献、曾获省级以上科技奖励情况）

1.姓名：苗吉军，排序：1/9，职称：教授，工作单位：青岛理工大学，项目负责人，制定项目研究技术路线和总体研究思路，是本项目ZL201220059962.0，ZL201220059955.0，ZL201220059961.6等三项专利的主要发明人，是山东省地方标准《PVC复合塑料模板技术规程》的第一完成人，是本项目多篇论文的主要作者。曾获上海市科技进步奖一项，山东省教育厅2016年度山东省高等学校科学技术奖三等奖一项。

2.姓名：宋瑞文，排序：2/9，职称：高级工程师，工作单位：山东锦华建设集团有限公司，技术负责人，主要负责技术路线细化和现场具体实施方案的制定，是ZL201420000909.2，ZL201320887991.0，ZL201410000660.X等三项专利的主要发明人，是山东省地方标准《PVC复合塑料模板技术规程》的主要完成人，是本项目多篇论文的主要作者。曾获中国安装协会科学技术进步三等奖一项，山东省教育厅2016年度山东省高等学校科学技术奖三等奖一项。

3.姓名：司纪伟，排序：3/9，职称：工程师，工作单位：山东金城建设有限公司，现场负责人，主要负责耐候PVC复合塑料模板现场试验研究方案制定和施工技术开发工作，是山东省地方标准《PVC复合塑料模板技术规程》的主要完成人。曾获山东省教育厅2016年度山东省高等学校科学技术奖三等奖一项

4.姓名：刘延春，排序：4/9，职称：工程师，工作单位：青岛理工大学，负责现场试验研究工作，是本项目ZL201320885442.X，ZL201320884278.0等两项专利的主要发明人，参编了山东省地方标准《PVC复合塑料模板技术规程》。曾获山东省教育厅2016年度山东省高等学校科学技术奖三等奖一项

5.姓名：尚福鲁，排序：5/9，职称：讲师，工作单位：青岛理工大学，主要负责现场试验研究和工法编制工作，是两项山东省省级工法的主要完成人，是山东省地方标准《PVC复合塑料模板技术规程》的主要完成人。曾获山东省教育厅2016年度山东省高等学校科学技术奖三等奖一项

6.姓名：朱立猛，排序：6/9，职称：讲师，工作单位：青岛理工大学，主要负责理论分析，完成了有限元分析结构与现场试验数据的对比分析工作，参编了山东省地方标准《PVC复合塑料模板技术规程》。

7.姓名：蔡洪普，排序：7/9，职称：政工师，工作单位：淄博瑞塑新型建筑模板有限公司，主要负责产品研发工作，为主负责模板配方的优化、质量控制和生产工作，参编了山东省地方标准《PVC复合塑料模板技术规程》。曾获山东省教育厅2016年度山东省高等学校科学技术奖三等奖一项

8.姓名：解立波，排序：8/9，职称：讲师，工作单位：青岛理工大学，主要负责试验研究和工法编制工作，是ZL201320887954.X等一项专利的主要发明人，是一项山东省省级工法的主要完成人，参编了山东省地方标准《PVC复合塑料模板技术规程》。曾获山东省教育厅2016年度山东省高等学校科学技术奖三等奖一项

9.姓名：刘星伟，排序：9/9，职称：讲师，工作单位：青岛理工大学，主要负责试验研究工作，得到了板材拉伸和弯曲本构关系，参编了山东省地方标准《PVC复合塑料模板技术规程》。曾获山东省教育厅2016年度山东省高等学校科学技术奖三等奖一项

九、主要完成单位情况表（单位名称、排名、对本项目科技创新和推广应用情况的贡献）

青岛理工大学：

1、科技创新的贡献：课题组成员完成了耐候PVC复合塑料模板的研制和板材力学试验研究工作，并开发了配套的施工技术：条带角钢封边PVC复合塑料模板施工技术、钢框（铝合金框）PVC复合塑料模板施工技术，与规格化支撑体系配套使用复合塑料模板施工技术。

2、推广应用的贡献：专门组建了“耐候PVC复合塑料模板研制与施工技术开发应用”项目团队，成立了由高校教师、企业技术人员组成的课题组，对新型的模板材料进行了工程应用，取得了良好的技术效果。

山东锦华建设集团有限公司：

1、科技创新的贡献：课题组研发的耐候PVC复合塑料模板依托于山东金城建设有限公司的实际工程进行了应用，并配合了课题组进行了模板配方的改进和相关施工技术的开发。

2、推广应用的贡献：山东金城建设有限公司提供了实际工程配合耐候PVC复合塑料模板的推广应用，在应用过程中取得了大量的研究成果，为模板的大范围推广奠定了基础，并良好的经济和社会效益。

山东金城建设有限公司：

1、科技创新的贡献：课题组研发的耐候PVC复合塑料模板依托于山东金城建设有限公司的实际工程进行了应用，并配合了课题组进行了模板配方的改进和相关施工技术的开发。

2、推广应用的贡献：山东金城建设有限公司提供了实际工程配合耐候PVC复合塑料模板的推广应用，在应用过程中取得了大量的研究成果，为模板的大范围推广奠定了基础，并良好的经济和社会效益。

淄博瑞塑新型建筑模板有限公司：

1、科技创新的贡献：配合课题组完成了耐候PVC复合塑料模板的研发、配方优化和生产工作。

2、推广应用的贡献：大规模生产了课题组研发的耐候PVC复合塑料模板，为模板的工程应用提供了保障。